# Возможность изготовления Модулей для MUV1 в ИФВЭ.

# В 2006 году была заявлена и продемонстрирована  возможность производства сцинтиллятора для мюонного вето калориметрического типа (в то время под названием МАМУД).

Рис.   Российские сцинтилляторы.
Vitaliy Semenov,http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=713
     Scintillator variants for MAMUD.	
Photo readout SiPM(~QE=10%) 1x1  mm**2 + WLS-fiber Y 11 DC,1 mm Dia, 1m length, w/o end reflector

Примечания к Рис. :

- 1)рассматривался вариант светособирания сцинтиллятор + WLS-волокно в канавке сцинтиллятора;

- 2) Подписи к типам сцинтилляторов: год производства, место производства (ИФВЭ-http://www.ihep.ru/scint/activ/index.htm,г.Владимир,  эксперимент- ОКА, СКМ MUV, МИНОС), метод изготовления (extr – экструзия,injection –литьё под давлением), использованный светоотражающий материал – майлар, бумага. TYVEK, D 10- белая листовая пластмасса, co-extrusion – белое покрытие в процессе экструзии (МИНОС),DMA-белый диффузный слой на поверхности сц, получаемый травлением,ОК- использование оптического контакта (путём вклейки) WLS-волокна в канавке сцинтиллятора;

- 3) в 2008 г. предлагался вариант создания элемента НАС 1300х120х100 куб мм путём стыковки (в «конверте» из TYVEK)  13 сцинтилляторов 120х100х5 куб мм с 12 канавками со световыходом, примерно, равным сц ОКА (см. чуть ниже, для сравнения с настоящим предложением);

- 4)использование отражателя на конце WLS-волокна увеличивает эффективность светособирания в ~ 1.4 раза;

- 5)светосбор увеличивается, примерно, как квадратный корень от числа WLS-волокон.

В 2008 г. на пучке NA-48 нами было проведено измерение  характеристик элементов HAC, оставшегося от NA-48. Показано, что только первая по пучку его половина м.б. использована в мюонном вето калориметрического типа, а вторая полностью состарилась (в ноль).

Глядя на наши результаты и активность, хозяева НАС (Mainc, Германия), сами активизировались и возглавили новую рабочую группу Мюонного Вето (MUV1-3). Предложили вариант модернизации НАС (MUV1 +MUV2) и получили под  это обещание на 1 млн Евро.

# В начале 2009 г.  была заявлена стоимость производства сцинтиллятора для  MUV1 ( см на web 	Доклад В.Ф.Образцова 29 января 2009 на митинге NA-62):

We can produce at Protvino:

1. Injection molded scintillator. Constraint: maximum tile size ~40x12x1 cm3 i.e the counter should be composed of 3 pieces + fiber readout. Preliminary cost estimate ~150k USD (with fibers, without PMTs)

2. Extruded scintillator. Any length of the strip, but attenuation length ~150 cm. Is it enough? Or we should use fiber readout ? (Att. Length ~4m)

- Весной 2009 г. лидер группы (Rainer Wanke) нанёс визит в ИФВЭ с целью лично ознакомиться с возможностями ИФВЭ в производстве сцинтилляторов. Он посетил Участок и встретился там с представителями сцинтилляционных программ в ИФВЭ (Черниченко и Рыкалиным). Он узнал  от них ориентировочные стоимости сцинтилляторов и сроки их производства. Весь год в Германии готовили проект модернизации НАС (MUV1 +MUV2).

- Осенью был заключен Договор с ИФВЭ (Рыкалин В.И.) на изготовление 10 стрипов (10х40х2000 куб мм) методом расплава и проведение исследований . При этом в личных беседах  немцы высказывали удивление в отсутствии предложений от Участка. Хотя им было сообщено о стоимости пресс-формы для литья под давлением  и времени  её изготовлении. Возможно заметная стоимость ПФ, необходимость затрат на неё на начальном этапе с неизвестным (для них) исходом  и отсутствие заинтересованности Участка в этом заказе , позволили Рыкалину  проявить инициативу. Тем более, что он брался за изготовление готовых стрипов требуемой длинны (2600 мм), а литьевой вариант позволял собирать стрипы из 6 сцинтилляторов  длинной по 450 мм.

В 2010 г.  на коллаборационном митинге (3-4 февраля) немцы сформулировали TDR для модернизации НАС (MUV1 +MUV2, Рис.),

из которого стало понятно, что  Участок сцинтилляторов  может поставлять продукцию в MUV1 в виде модулей (см. Рис).

Каждая плоскость MUV1 составляется из трёх модулей (Рис. ниже) , содержащих  15 стрипов. светоизолированных друг от друга  (возможно с WLS-волокнами).

- Модуль собирается на алюминиевом листе 2х900х2700 (весом 13.1 кг ), к которому  крепятся светоизолированные сборные стрипы (каждый из 6 сцинтилляторов ,всего в модуле 15х6=90).

- Полное число  сцинтилляторов в MUV1 - 6480.

- Вес одного модуля равен:  лист 13.1 кг + стрипы 25,5 =38.6 кг.

- Всего в MUV1: 24 плоскости ( 72 модулей) суммарным весом 2782 кг (листы 945кг + стрипы 1837)кг.

Оценка стоимости изготовления модульного варианта  приведена в Таблице (см. ниже).

# Испытание стрипов разной ширины на пучке установки ОКА.

# К визиту Райнера в ИФВЭ собрали модуль. Райнеру показали производство сцинтилляторов в ИФВЭ. Результаты доложили летом на митинге MUV (см. на web:Tests of the strips of different sizes with the help of MIPsТоже , что "Испытание стрипов...", но *.doc и частично другие рисунки (принцип )). Окончательно было непонятно , как от измеренных стрипов пересчитать световыход для 40 мм стрипов, толщиной 10 мм. Рассматривались два варианта:

# 1) при переходе к узким стрипам световыход уменьшится линейно с размером (см. Рис ниже) - минимальная оценка (от 120 мм к 3 стрипам с двумя волокнами - 6.3 ф.э.); от 200 мм к 4 стрипам с одним волокном- 3.8 ф.э.);

# 2) -считать, что светосбор не изменится. (максимальная оценка). 	Сравнительные измерения Рыкалина подтвердили одинаковый световыход сц-ров, по методу литья и расплава (см. здесь). Образцов отвёз Райнеру образцы сц-ров обоих типов и больше о них не было слышно. И только осенью стало известно, что Райнер заключил договор с Рыкалиным на изготовление 10 стрипов 10х40х200.

Transition  from strips 200 and 120 mm to size 40mm

Strip 120/3 with 2 WLS-fibers

Strip 200/4 with 1 WLS-fiber